PAGE  
[image: image1.jpg]Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej.

Lp. ‘Wiasciwosé Ocena-kategorie Badanie wg normy
Podsypka Zaprawa
1 |Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1:2000
2 |Wymiar ziarna GC.Gr.GN.GA Gg=85 PN-EN933-1:2000
3 |Pyly Deldarowana kategoria 1  |PN-EN933-1:2000
4 |Jako$é pylow MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8:2001
5 [Nasigkliwos$¢é WA24 WA241 PN-EN 1097-6:2002
6 | Trwalo$é a reaktywnosé stopien 1 stopieri 0 PN-78/B-06714/46
alkaiczno-krzemionkowa stopien 1
7 | Wskaznik piaskowy. min. 85 PN-EN 933-8:2001
8 |Zawartos¢ chlorkéw % Podzial mas 0.0003
9  |Zawarto$¢ siarczanu rozpuszczonego w AS Deklarowana ASo2 PN-EN 1744-1:2000
kwasie
10 |Calkowita zawartos¢ siarki % Podzial mas S1 PN-EN 1744-1:2000
11 |Zawartos¢ domieszek wplywajaca na zwigkszenie czasu wigzania |PN-EN1744-1:2000
ukladaniei twardnienie betonu -15min $=109%

Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32.5N i 32.5R.

‘Wiasciwosci ‘Wymagania Badanie wg

Stalos¢ objetosci (rozszerzalnos¢), mm PN-EN 196-3
PNEN 1962
PREN 1962

Strata prazenia, % m/m
Zawartos¢ siarczandw SOs, % m/m

ZawartodZ chlorkw, % m/m PNEN 19621

Pozostalos¢ nierozpuszczalna PN-EN 196-2




 D-07.02.01


D – 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawężników betonowych w ramach remontu terenu przy zjeździe do pomieszczeń piwnicznych budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 3.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem:
· Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm;

Krawężniki będą ułożone na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. Wymiary i szczegółowa lokalizacja krawężników wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.2 Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3 Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.
1.4.4 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.2.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.1.
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM.
2.2.
Krawężniki betonowe
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, prosty, łukowy wypukły i wklęsły, najazdowy, skośny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawężniki winny spełniać następujące wymagania :

Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [10] nie powinna być większa niż 5 %.
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [10] ( 1,0 kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2. 

Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa.

Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną w załączniku H/.

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
· dla wysokości ± 3mm,
· dla szerokości i długości ± 8mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów i badań należy dokonywać zgodnie z PN-EN 1340:2004. W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań.
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi Należy stosować następujące materiały: (tablica nr 1 i nr 2)
a)
na podsypkę cementowo-piaskową:
-
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania według PN- EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 wraz z aktualizacją PN-EN 197 -1:2002/A1:2005 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-S-96014:1997 lub wody pitnej,

2.4.
Materiały do posadowienia krawężników
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Ława wykonana z betonu klasy C-12/15 spełniającą wymagania norm PN-EN 12350-x. Do wykonywania betonu należy użyć:
· kruszywa spełniającego wymagania normy PN-EN 13242:2004; (tablica nr 3) uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody - uziarnienie według PN-EN 933-1:2000,
· cementu portlandzkiego klasy 32.5N według PN-EN 197-1:2002 oraz PN-EN 197-1:2002/A1:2005, portlandzkiego z domieszkami według PN-EN 934-2:2002,
· wody wg PN-EN 1008.lub wody wodociągowej pitnej,
· można użyć dodatków lub domieszek (wedługPN-EN934-2:2002) i posiadających
aprobatę techniczną IBDiM.
 Tablica nr 3 Wymagania dla Kruszywa do betonu
	Lp.
	Parametry kruszywa
	
	Jednostka
	
	Opis grupy uziarnienia
	Badanie
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0/31,5 mm
	0/31,5 mm
	wg normy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(naturalne)
	(łamane)
	
	
	
	
	
	

	1
	Kształt ziarna
	
	
	S iDeklarowana
	FI15, SI15
	FI20, SI20
	PN-EN
	
	933-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4:2001
	
	
	
	
	

	2
	Wymiar ziarna
	
	
	GC, GF, GN, GA
	GA90
	GA90 GA85
	PN-EN
	
	933-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GA85
	
	1:2000
	
	
	
	
	

	3
	Obecność zanieczyszczeń
	
	
	
	barwa
	barwa
	PN-B-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	jaśniejsza
	jaśniejsza
	6714/12:1976
	
	
	
	

	4
	Pyły
	
	
	
	fDeklarowana
	
	f3
	
	PN-EN
	
	933-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1:2000
	
	
	
	
	

	5
	Ziarna przekruszone lub
	
	CDeklarowana
	C0/100
	C75/10
	PN-EN
	
	933-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5:2000
	
	
	
	
	

	
	łamane/całkowicie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	zaokrąglone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Odporność
	
	
	na
	SZDeklarowana
	LA25
	LA25
	PN-EN
	1097-
	
	

	
	rozdrabnianie
	
	
	LADeklarowana
	
	
	2:2000
	
	
	
	
	

	7
	Odporność na polerowanie
	roV Deklarowana
	
	
	PSV50
	PSV50
	PN-EN
	1097-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8:2002
	
	
	
	
	

	8
	Odporność
	na
	ścieranie
	AAVDeklarowana
	AAV10
	AAV10
	PN-EN
	1097-
	
	

	
	powierzchniowe
	
	
	
	
	
	
	
	8:2002
	
	
	
	
	

	9
	Odporność
	na
	ścieranie
	MDEDeklarowana
	MDE20
	MDE20
	PN-EN
	1097-
	
	

	
	mikro-Deval
	
	
	
	
	
	
	
	
	1:2000
	
	
	
	
	

	10
	Skurcz przy wysychaniu
	
	SDeklarowana
	0,03
	0,03
	PN-EN
	1367-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4:2000
	
	
	
	
	

	12
	Nasiąkliwość
	
	
	
	WA241 WA242
	WA242
	WA242
	PN-EN
	1097-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6:2002
	
	
	
	
	

	13
	Mrozoodporność
	
	
	
	
	
	F1
	F1
	PNEN
	1367-
	
	

	
	(odporność na zamarzanie
	r Deklarowana
	
	
	
	1:2001
	
	
	
	
	

	
	i odmrażanie)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Mrozoodporność
	
	z
	FDeklarowana
	
	F1
	F1 F2
	PN-EN
	1367-
	
	

	
	użyciem soli NaCl
	
	
	
	
	
	
	2:2000
	
	
	
	
	

	15
	Zawartość zanieczyszczeń
	%
	
	
	mLPc0,1
	mLPc0,1
	PN-EN
	1744-
	
	

	
	organicznych lekkich
	
	
	
	
	
	
	1:2000
	
	
	
	
	

	16
	Trwałość a reaktywność
	%
	
	
	stopień 0
	stopień 0
	PN-B-
	
	
	
	
	

	
	alkaiczno-krzemionkowa
	
	
	
	
	
	6714/46:1978
	
	
	
	

	17
	Wskaźnik piaskowy
	
	-
	
	
	25
	25
	PN-EN
	
	933-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8:2001
	
	
	
	
	

	18
	Zawartość
	
	siarczanu
	ASDeklarowana
	AS0,2
	AS0,2
	PN-EN
	1744-
	
	

	
	rozpuszczalnego w kwasie
	
	
	
	
	
	1:2000
	
	
	
	
	

	19
	Całkowita zawartość siarki
	%
	
	
	<0,1
	<0,1
	PN-EN
	1744-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1:2000
	
	
	
	
	

	20
	Zawartość
	domieszek
	%
	
	
	zwiększeni
	zwiększenie
	PN-EN
	1744-
	
	

	
	wpływających na
	
	
	
	
	
	e czasu
	
	1:2000
	
	
	
	
	

	
	układanie i
	twardnienie
	
	
	
	
	czasu
	
	
	
	
	
	

	
	betonu
	
	
	
	
	
	
	wiązania-
	wiązania-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	10minut
	10minut
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	<120
	<120
	
	
	
	
	
	

	21
	Uwolnienia
	
	
	
	Bq/kg
	
	
	F1max=0,2
	F1max=0,2
	Instrukcja ITB
	
	
	
	

	
	radioaktywności
	
	
	
	
	
	5
	5
	
	
	
	
	
	

	
	metali ciężkich PAKs lub podobnych niebezpiecznych
	
	
	
	F2max=11,
	F2max=11,
	234/95
	
	
	
	
	

	
	substancji

	
	
	
	
	
	
	70
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.6.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie cementu powinno się odbywać w sposób uniemożliwiający zawilgocenie. Stosować wymagania producenta.
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
· betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
· wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
3.2. Do wytwarzania betonu na ławy:
· wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania składników,
· samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.4. Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:
· oznaczenie (określenie) wyrobu,
· znak wytwórni,
· datę produkcji.
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Transport cementu powinien się odbywać w sposób uniemożliwiający zawilgocenie. Stosować wymagania producenta.
Pozostałe materiały wg SST 00.00.00 „Wymagania ogólne".
5.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.1.
Ława betonowa
Przygotowanie betonu C-12/15 należy wykonywać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami, przy czym należy stosować minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4.
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.2.
Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm po zagęszczeniu.
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm.
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12cm, a przy przejściach dla pieszych 0cm.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.3.
Wypełnianie spoin
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne
zasady kontroli jakości robót
podano
w SST 00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt.
6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Należy sprawdzić:
a) krawężniki betonowe:
· wymagania typu: wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary powinny być zgodne z PN-EN 1340:2004,
· Aprobaty Techniczne,
· w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów.
b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:
· wytrzymałość na ściskanie betonu C-12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B- 06265:2004 - średnio co drugą partię betonu rozumianą jako ilość betonu
zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,
· konsystencję betonu - przy każdym załadunku,
· właściwościcementuklasy32,5N-zgodnośćjegowłaściwościpodanychwdeklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,
· masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pktu 2.4,
· piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2000), zawartość i jakość pyłów mineralnych (wg PN-EN 933-8:2001 i PN-EN 933-9:2001), zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych - 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy,
· wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. R7>10 MPa, R28 > 14MPa.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1.
Kontrola wykonania ławy betonowej
Należy sprawdzić co 20 mb:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z dokumentacja projektową; dopuszczalne odchyłki niwelety ławy ± 1 cm na każde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,
c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:
· dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,
· dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.
d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb.
6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników Należy sprawdzić co 20 mb :
a)
zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z dokumentacją projektową, dopuszczalne odchyłki niwelety ± 1 cm na każde 100 mb,
b)
usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,
c)
równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5 cm na każde 100mb.
6.2.3.
Kontrola wypełnienia spoin
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10
metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
· wykonanie koryta pod ławę,
· wykonanie ławy,
· wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiami SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawężnika uwzględnia:
· zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
· dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
· prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
· wykonanie wykopu pod ławę ,
· wykonanie szalunku pod ławę betonową,
· wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C-12/15,
· pielęgnacja ławy betonowej,
· oczyszczenie ławy,
przygotowanie, rozścielenie podsypki i zagęszczenie cementowo-piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu,
· ustawienie krawężników w pionie,
· zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie,
· wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą SST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 120:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 933 -1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw.
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1097-3:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości nasypowej i jamistości
	PN-78/B-06714/46Kruszywa
	mineralne. Badania.
	Oznaczanie potencjalnej
	reaktywności alkalicznej
	

	metodą szybką
	
	
	
	

	PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
	
	
	

	PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
	

	BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie
	
	

	BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

	PN-EN13242:2004Kruszywa do
	Niezwiązanych i
	związanych hydraulicznie
	
	

	materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
	


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o „Drogach publicznych” z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z uwzględnieniem zmian wynikających z Dz U. 2000 nr 86 poz 950; Dz U 2000 nr 12 poz 135; Dz U 2001 nr 125 poz 1371; Dz U 2002 nr 25 poz 253; Dz U 2002 nr 41 poz 365; Dz U 2002, nr 62 poz554; Dz U 2002nr 74 poz 676; Dz U 2002 nr 89 poz 804; Dz U 2002 nr 113 poz 984; Dz U 2002 nr 216 poz 1826; Dz U 2003 nr 80 poz 721; Dz U 2003 nr 80 poz 717)
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych
PAGE  
30
 

