**Powiatowy Zarząd Dróg**

**Podmiejska 10**

**63-900 RAWICZ**

**Pismo: I / 8 / 2019/6** RAWICZ dnia: 2019-10-04

**Do wszystkich zainteresowanych przetargiem**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

*1) Dotyczy D.04.07.01a, pkt.2.2, 2.3. Do zaprojektowania mieszanki AC22P, KR3-4 wskazano lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.71 tj. WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.*

*2) Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.2, 2,3. Do zaprojektowania mieszanki na warstwę wiążącą/wyrównawczą wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDair 7,0, co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.71 tj .WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni..*

*3) W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą/wyrównawczą. W opisie technicznym i na przekroju wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z D.05.03.05b należy wbudować AC16W. Prosimy o wyjaśnienie.*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

*Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę ma zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50.*

*Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę ma zastosowanie do mieszanki AC11W lepiszcza 35/50.*

*Ad. 3 Zamawiający informuje iż na warstwę wiążącą/wyrównawczą należy zastosować*

*mieszankę AC11W. Zaktualizowana szczegółowa specyfikacja techniczna została*

*umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego* [*www.ogloszenia.propublico.pl*](http://www.ogloszenia.propublico.pl)

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

*Andrzej Łaszewski*