1) Określenie minimalnych parametrów dla następujących materiałów:
a)
okładziny ścian z PCV

Wykładzina ścienna homogeniczna z Winylu, grubość całkowita 1 mm, grubość warstwy użytkowej 1 mm z zabezpieczeniem przeciw drobnoustrojom tj. nie sprzyja rozmnażaniu bakterii, wysoce odporna na grzyby. Stabilność wymiarów poniżej 0,40 mm, klasa ognioodporności B s2, d0, odporność barwy na światło min. 6, odporność na działanie środków chemicznych.
Do stosowania w obiektach służby zdrowia.

b)
wykładziny podłogowej z PCV

· Elastyczna wykładzina homogeniczna PCV:

· grubość całkowita – min. 2,0mm

· klasyfikacja użytkowania - 34/43

· odporność na ścieranie – klasa T  

· klasa ogniotrwałości - trudno zapalna Bfl-s1

· antypoślizgowa, zgodna z certyfikatem CE, (w poczekalni i na korytarzu - klasy min. R11)

· łatwozmywalna, odporna na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych.

· Wykładzina podłogowa  prądoprzewodząca PCV

odporna na ścieranie, o małym współczynniku pochłaniania, o parametrach technicznych dostosowanych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, posiadająca aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

· grubość całkowita - 2 mm

· grubość warstwy użytkowej - 2 mm

· klasyfikacja użytkowa – 34/43

· ścieralność - </=0,15 mm

· klasyfikacja elektrostatyczna - ESD Rv < 10*6 Ohm 

· klasa odporności ogniowej - trudno zapalna. 

c)
wypełnienia sufitowe z płyt z włókien mineralnych

Akustyczny sufit podwieszany - składający się z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; w module min. 600x600mm;
· grubość min. 15mm; krawędzie widoczne o fakturze higienicznej (odpornej na zmywanie), zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym, malowanymi krawędziami bocznymi;
· reakcja na ogień - Euro klasa A1 zgodnie z EN 13501_1;
· uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;
· klasa bakteriologiczna B5 i B10, dla pomieszczeń czystych w klasie ISO 5;

· odporność na zginanie - klasa 1/C/0N .
· czyszczenie m. in: na mokro, parą, amoniakiem, chlorem. 
· konstrukcja nośna T24 z profili z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9016 (biały), z profilami nośnymi w rozstawie co 600mm;

· reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1;
· odporność na korozję - klasa B.
d)
okna z PCV

Okna PCV z profili bezołowiowych, pięciokomorowe, trzyszybowe, okucia z mikrowentylacją. Pakiet szybowy 4/16/4  U=1,1 W/m2K.

e) ościeżnic drewnianych i skrzydeł drzwiowych. 

Drzwi drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej minimum 35dB. 
Konstrukcję skrzydła stanowić ma rama z drewna iglastego, wzmocniona wkładkami pod zawiasy i zamek. Rama wypełniona płytą wiórową , poprzecznie prasowaną, pełną;
Okładzina zewnętrzna - płyta HDF;
Wykończenie - laminat HPL; 

Ościeżnica - stalowa ocynkowana elektrolitycznie o gr. 1,5 mm, regulowana, malowana farbą  proszkową na kolor RAL .
 

 

