| pierwiastek |  | Fe - orientacyjne |  | Stale niskostopowe |  | Stale automatowe |  |  | żeliwa |  |  | Stale Fe - Cr/Cr-Ni |  |  |  | Stale narzędziowe |  |  | stale manganowe |  | Żeliwa stopowe Fe - Ni/Cr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min % | max % | min % | max % | min % |  | max % | min % | max % |  | min % |  | max % |  | min % |  | max % | min % | max % | min % | max % |
| Al |  | 0,0003 | 9 | 0,0002 | 1,3 | 0,0002 |  | 1,3 | 0,0002 | 0,12 |  | 0,0003 |  | 5,5 |  | 0,0002 |  | 0,045 | 0,0002 | 9 | 0,0002 | 0,2 |
| As |  | 0,0005 | 0,09 | 0,0004 | 0,09 | 0,0004 |  | 0,09 | 0,0004 | 0,09 |  | 0,0006 |  | 0,1 |  | 0,0005 |  | 0,08 |  |  |  |  |
| B |  | 0,0001 | 2,2 | 0,0001 | 0,013 | 0,0001 |  | 0,013 | 0,0002 | 0,09 |  | 0,0002 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi |  | 0,0025 | 0,12 | 0,0025 | 0,12 | 0,0025 |  | 0,12 | 0,0025 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | 0,001 | 4,5 | 0,001 | 1,5 | 0,001 |  | 1,5 | 1,7 | 4,5 |  | 0,001 |  | 2,6 |  | 0,001 |  | 2,6 | 0,001 | 2,6 | 1,5 | 4,2 |
| Ca |  | 0,0001 | 0,005 | 0,0001 | 0,005 | 0,0001 |  | 0,005 |  |  |  | 0,0001 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce |  | 0,002 | 0,25 | 0,002 | 0,05 | 0,002 |  | 0,05 | 0,002 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,05 |
| Co |  | 0,0005 | 19 | 0,0005 | 2,2 | 0,0005 |  | 2,2 | 0,0005 | 0,26 |  | 0,0005 |  | 19 |  | 0,0005 |  | 9 | 0,0005 | 0,12 |  |  |
| Cr |  | 0,001 | 42 | 0,0004 | 9,5 | 0,0004 |  | 9,5 | 0,0005 | 8,5 |  | 0,001 |  | 40 |  | 0,001 |  | 12 | 0,001 | 4 | 0,0008 | 33 |
| Cu |  | 0,0005 | 8 | 0,0002 | 0,8 | 0,0002 |  | 0,8 | 0,0002 | 2,5 |  | 0,0003 |  | 8 |  | 0,0002 |  | 0,4 | 0,0002 | 0,55 | 0,0003 | 8 |
| La |  | 0,0005 | 0,07 | 0,0004 | 0,025 | 0,0004 |  | 0,025 | 0,0005 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg |  | 0,0002 | 0,2 | 0,0001 | 0,003 | 0,0001 |  | 0,003 | 0,0004 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,06 |
| Mn |  | 0,0005 | 30 | 0,0004 | 2,8 | 0,0004 |  | 2,8 | 0,0005 | 2,4 |  | 0,0005 |  | 26 |  | 0,0005 |  | 2,2 | 4 | 30 | 0,0005 | 4,5 |
| Mo |  | 0,001 | 11 | 0,001 | 2,5 | 0,001 |  | 2,5 | 0,001 | 2 |  | 0,001 |  | 6,5 |  | 0,001 |  | 11 | 0,001 | 2,2 | 0,001 | 4 |
| N |  | 0,005 | 1,1 | 0,002 | 0,035 |  |  |  | 0,002 | 0,015 |  | 0,0025 |  | 1,1 |  | 0,0025 |  | 0,08 | 0,0025 | 0,1 |  |  |
| Nb |  | 0,001 | 2,8 | 0,0004 | 0,35 | 0,0004 |  | 0,35 | 0,0005 | 0,12 |  | 0,0005 |  | 2,8 |  |  |  |  | 0,0005 | 0,45 |  |  |
| Ni |  | 0,001 | 52 | 0,0005 | 6,5 | 0,0005 |  | 6,5 | 0,0006 | 7 |  | 0,0007 |  | 50 |  | 0,001 |  | 2 | 0,0025 | 4,5 | 0,0008 | 40 |
| P |  | 0,001 | 2,2 | 0,0005 | 0,09 | 0,0005 |  | 0,09 | 0,0004 | 2,2 |  | 0,0005 |  | 0,07 |  | 0,0005 |  | 0,07 | 0,0005 | 0,2 | 0,0005 | 0,35 |
| Pb |  | 0,002 | 0,25 | 0,0015 | 0,25 | 0,0015 |  | 0,25 | 0,002 | 0,045 |  | 0,0015 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  | 0,005 | 1,3 | 0,0003 | 0,13 | 0,0003 |  | 0,13 | 0,0003 | 0,2 |  | 0,0003 |  | 1,2 |  | 0,0003 |  | 0,09 | 0,0003 | 0,12 | 0,0003 | 0,18 |
| Sb |  | 0,005 | 0,22 | 0,0025 | 0,11 | 0,0025 |  | 0,11 | 0,0025 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se |  | 0,001 | 0,4 | 0,0005 | 0,4 | 0,0005 |  | 0,4 | 0,0005 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si |  | 0,002 | 6 | 0,001 | 4,5 | 0,001 |  | 4,5 | 0,001 | 5 |  | 0,001 |  | 4 |  | 0,001 |  | 2,2 | 0,001 | 1,8 | 0,5 | 6 |
| Sn |  | 0,001 | 0,22 | 0,0005 | 0,15 | 0,0005 |  | 0,15 | 0,0005 | 0,2 |  | 0,0005 |  | 0,13 |  | 0,0005 |  | 0,05 | 0,0005 | 0,12 |  |  |
| Ta |  | 0,02 | 0,55 | 0,02 | 0,55 | 0,02 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te |  | 0,001 | 0,09 | 0,001 | 0,05 | 0,001 |  | 0,05 | 0,0015 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti |  | 0,0005 | 2,5 | 0,0002 | 0,35 | 0,0002 |  | 0,35 | 0,0002 | 0,35 |  | 0,0002 |  | 2,5 |  | 0,0002 |  | 0,025 | 0,0002 | 1,1 |  |  |
| V |  | 0,0005 | 11 | 0,0005 | 0,9 | 0,0005 |  | 0,9 | 0,0005 | 0,5 |  | 0,0008 |  | 0,9 |  | 0,0005 |  | 11 | 0,0008 | 0,9 |  |  |
| W |  | 0,005 | 19 | 0,005 | 3,3 | 0,005 |  | 3,3 | 0,005 | 0,2 |  | 0,005 |  | 4,5 |  | 0,01 |  | 19 |  |  |  |  |
| Zn |  | 0,001 | 0,03 | 0,0004 | 0,025 | 0,0004 |  | 0,025 | 0,0004 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr |  | 0,0005 | 0,22 | 0,0005 | 0,22 | 0,0005 |  | 0,22 | 0,0004 | 0,07 |  | 0,0005 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe |  | pozostałe |  | pozostałe |  | pozostałe |  |  | pozostałe |  |  | pozostałe |  |  |  | pozostałe |  |  | pozostałe |  | pozostałe |  |
| pierwiastek | Al - ogólnie |  |  | Al - Si |  |  |  |  |  | Al - Cu |  |  | Al - Mg |  |  |  |
|  | min % |  | max % | min % |  |  | max % |  |  | min % | max % |  | min % |  | max % |  |
| Ag | 0,0001 |  | 1,1 | 0,0001 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0001 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| As | 0,0015 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 0,0001 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Ba | 0,00005 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be | 0,00001 |  | 0,28 | 0,00001 |  |  | 0,28 |  |  | 0,00001 | 0,006 |  | 0,00001 |  | 0,016 |  |
| Bi | 0,001 |  | 0,75 | 0,001 |  |  | 0,11 |  |  | 0,001 | 0,75 |  | 0,001 |  | 0,3 |  |
| Ca | 0,00005 |  | 0,08 | 0,00005 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,00005 |  | 0,003 |  |
| Cd | 0,0001 |  | 0,35 | 0,0001 |  |  | 0,01 |  |  | 0,0001 | 0,35 |  | 0,0001 |  | 0,003 |  |
| Ce | 0,004 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co | 0,0002 |  | 0,65 | 0,0002 |  |  | 0,65 |  |  | 0,0002 | 0,45 |  | 0,0002 |  | 0,01 |  |
| Cr | 0,0002 |  | 0,4 | 0,0002 |  |  | 0,36 |  |  | 0,0002 | 0,14 |  | 0,0002 |  | 0,35 |  |
| Cu | 0,0002 |  | 14 | 0,0001 |  |  | 6 |  |  | 1 | 14 |  | 0,0001 |  | 0,4 |  |
| Fe | 0,0006 |  | 5,5 | 0,0006 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0006 | 2,8 |  | 0,0006 |  | 0,55 |  |
| Ga | 0,0002 |  | 0,07 | 0,0002 |  |  | 0,025 |  |  | 0,0002 | 0,022 |  | 0,0002 |  | 0,035 |  |
| Hg | 0,0008 |  | 0,08 | 0,0008 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In | 0,0005 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La | 0,0005 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Li | 0,0001 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,0001 | 2 |  | 0,0001 |  | 0,002 |  |
| Mg | 0,00005 |  | 11 | 0,00005 |  |  | 2,8 |  |  | 0,00005 | 2 |  | 1 |  | 11 |  |
| Mn | 0,0001 |  | 1,3 | 0,0001 |  |  | 0,9 |  |  | 0,0001 | 1,1 |  | 0,0001 |  | 0,9 |  |
| Mo | 0,0003 |  | 0,85 | 0,0003 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 0,0001 |  | 0,025 | 0,0001 |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  | 0,0001 |  | 0,007 |  |
| Ni | 0,0002 |  | 5,2 | 0,0002 |  |  | 5,2 |  |  | 0,0002 | 5,2 |  | 0,0002 |  | 0,14 |  |
| P | 0,0008 |  | 0,018 | 0,0008 |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  | 0,0008 |  | 0,007 |  |
| Pb | 0,0008 |  | 1,7 | 0,0008 |  |  | 0,28 |  |  | 0,0008 | 1,7 |  | 0,0008 |  | 0,12 |  |
| Sb | 0,007 |  | 0,6 | 0,007 |  |  | 0,4 |  |  | 0,007 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Sc | 0,001 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0,85 |  |
| Si | 0,0002 |  | 25 | 3 |  |  | 25 |  |  | 0,0002 | 5,6 |  | 0,0002 |  | 1,2 |  |
| Sn | 0,0004 |  | 1,3 | 0,0004 |  |  | 0,3 |  |  | 0,0004 | 0,2 |  | 0,0004 |  | 0,11 |  |
| Sr | 0,0001 |  | 0,15 | 0,00005 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,0001 |  | 0,002 |  |
| Ti | 0,0001 |  | 0,6 | 0,0001 |  |  | 0,25 |  |  | 0,0001 | 0,6 |  | 0,0001 |  | 0,22 |  |
| V | 0,0003 |  | 0,18 | 0,0003 |  |  | 0,07 |  |  | 0,0005 | 0,18 |  | 0,0003 |  | 0,02 |  |
| Zn | 0,0003 |  | 13 | 0,0003 |  |  | 12 |  |  | 0,0003 | 0,45 |  | 0,0003 |  | 0,18 |  |
| Zr | 0,0002 |  | 0,85 | 0,0002 |  |  | 0,28 |  |  | 0,0002 | 0,85 |  | 0,0002 |  | 0,012 |  |
| Al | pozostałe |  |  | pozostałe |  |  |  |  |  | pozostałe |  |  | pozostałe |  |  |  |

| pierwiastek | Cu - ogólnie |  |  | Cu - Cu/Zn |  |  | Cu - Cu/Zn/Ni |  | Cu - Cu/Ni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min % | max % |  | min % | max % |  | min % | max % | min % | max % |
| Ag | 0,0003 | 3,2 |  | 0,0003 | 0,075 |  | 0,0003 | 0,08 |  |  |
| Al | 0,0003 | 15 |  | 0,0003 | 8,5 |  | 0,0003 | 0,5 | 0,0002 | 0,025 |
| As | 0,001 | 1,8 |  | 0,0005 | 0,25 |  | 0,0005 | 0,18 |  |  |
| Au | 0,001 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  | 0,0001 | 0,006 |  |  |  | 0,0001 | 0,013 |
| Be | 0,0001 | 2,8 |  | 0,0001 | 0,01 |  |  |  | 0,0001 | 0,018 |
| Bi | 0,002 | 7,5 |  | 0,0004 | 4,5 |  | 0,0004 | 0,04 |  |  |
| C | 0,0005 | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,04 |
| Cd | 0,0002 | 0,16 |  | 0,0002 | 0,13 |  |  |  |  |  |
| Co | 0,001 | 2,6 |  | 0,0005 | 0,055 |  | 0,0005 | 0,25 | 0,0005 | 0,15 |
| Cr | 0,0002 | 2,4 |  | 0,0002 | 0,15 |  |  |  | 0,0002 | 2,4 |
| Fe | 0,0005 | 7 |  | 0,0005 | 5 |  | 0,001 | 1,4 | 0,0004 | 2,7 |
| Mg | 0,0001 | 0,2 |  |  |  |  | 0,0001 | 0,11 | 0,0001 | 0,08 |
| Mn | 0,0002 | 7 |  | 0,0002 | 6 |  | 0,0002 | 1,5 | 0,0002 | 2,5 |
| Nb | 0,001 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 1,6 |
| Ni | 0,0005 | 35 |  | 0,0004 | 8,5 |  | 3 | 20 | 2,5 | 35 |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 0,001 | 1,1 |  | 0,0005 | 0,25 |  | 0,0005 | 0,11 | 0,0005 | 0,055 |
| Pb | 0,001 | 24 |  | 0,001 | 4,2 |  | 0,001 | 1,5 | 0,001 | 0,25 |
| S | 0,0005 | 0,21 |  | 0,0002 | 0,05 |  | 0,0005 | 0,03 | 0,0003 | 0,05 |
| Sb | 0,005 | 4,4 |  | 0,002 | 0,4 |  | 0,0015 | 0,04 |  |  |
| Se | 0,0005 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 0,001 | 8 |  | 0,001 | 2,2 |  | 0,0005 | 1,5 | 0,0005 | 0,7 |
| Sn | 0,0005 | 22 |  | 0,0004 | 2,5 |  | 0,0003 | 0,5 | 0,0003 | 0,21 |
| Te | 0,005 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 0,0002 | 0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,0002 | 0,85 |
| Zn | 0,0002 | 46 |  | 8 | 46 |  | 12 | 35 | 0,0001 | 1,2 |
| Zr | 0,0002 | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,0002 | 0,4 |
| Cu | pozostałe |  |  | pozostałe |  |  | pozostałe |  | pozostałe |  |

| pierwiastki | Mg - ogólnie |  |
| --- | --- | --- |
|  | min % | max % |
| Ag | 0,0002 | 3,5 |
| Al | 0,0005 | 13 |
| Be | 0,00002 | 0,007 |
| Ca | 0,00005 | 0,45 |
| Cd | 0,00005 | 0,08 |
| Ce | 0,005 | 2 |
| Cu | 0,0005 | 0,25 |
| Dy | 0,001 | 0,35 |
| Er | 0,001 | 0,15 |
| Fe | 0,001 | 0,035 |
| Gd | 0,001 | 0,3 |
| Ho | 0,0015 | 0,07 |
| La | 0,001 | 1,3 |
| Li | 0,0003 | 0,13 |
| Mn | 0,0001 | 2,5 |
| Nd | 0,005 | 3,3 |
| Ni | 0,001 | 0,023 |
| Pb | 0,0025 | 0,022 |
| Pr | 0,003 | 0,55 |
| Si | 0,001 | 0,25 |
| Sn | 0,0015 | 0,1 |
| Sr | 0,00002 | 0,001 |
| Tb | 0,0015 | 0,05 |
| Tm | 0,0015 | 0,015 |
| Y | 0,001 | 5 |
| Yb | 0,001 | 0,09 |
| Zn | 0,0001 | 7,5 |
| Zr | 0,001 | 0,8 |
| Mg | pozostałe |  |

| pierwiastek | Ti ogólnie |  | Ti-Al/Sn/Mo/Zr |  | Ti-Al/V/Nb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min % | max % | min % | max % | min % | max % |
| Al | 0,001 | 8,5 | 1,5 | 7 | 0,001 | 9 |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C | 0,003 | 0,16 |  |  | 0,003 | 0,16 |
| Co | 0,005 | 0,06 |  |  |  |  |
| Cr | 0,0006 | 4 | 0,001 | 4 | 0,0006 | 1,4 |
| Cu | 0,002 | 2,5 | 0,002 | 0,03 | 0,002 | 0,04 |
| Fe | 0,0005 | 2,5 | 0,0005 | 2,5 | 0,001 | 1,4 |
| Mn | 0,0008 | 7 |  |  | 0,0008 | 7 |
| Mo | 0,003 | 17 | 0,003 | 17 | 0,003 | 1,2 |
| N | 0,004 | 0,05 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | 0,05 |
| Nb | 0,01 | 7,5 | 0,01 | 1 | 0,01 | 7,5 |
| Ni | 0,0005 | 0,075 | 0,0005 | 0,02 | 0,0005 | 0,014 |
| O | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,4 |
| Pd | 0,0015 | 0,25 |  |  |  |  |
| Si | 0,002 | 0,75 | 0,002 | 0,75 | 0,002 | 0,035 |
| Sn | 0,0008 | 12 | 0,005 | 12 | 0,004 | 0,03 |
| V | 0,001 | 4,5 | 0,0015 | 0,12 | 0,001 | 4,5 |
| W | 0,015 | 1 | 0,01 | 0,6 |  |  |
| Zr | 0,001 | 5,5 | 0,0015 | 5,8 |  |  |
| Ti | pozostałe |  | pozostałe |  | pozostałe |  |