Załącznik nr 7 do SWZ

Parametry techniczne i zadania

Zadanie 1

Pozycja 1-4, Papier Krepowy  Gramatura papieru min 60 /m2/krepowy- celulozowy, biodegradowalny. Wartość PH 6,2 –7,3, zawartość chlorków max 0,015%, siarczanów max 0,045% wydłużenie w kierunku maszyny min 1 %, w kierunku poprzecznym min. 4%. Odporność na przenikanie wody min 20 s, średnica porów  poniżej 35 µm, niepylący, nietoksyczny, wysokie parametry wytrzymałościowe, dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wymagania norm  PN-EN 868-2, PN EN ISO 11607-2.

Zadanie 2

Pozycja 1-15, Rękaw papiero-foliowy

Gramatura papieru min 60 g/m2, grubość folii min. 52µm, folia min. 6 - warstwowa, zgrzew fabryczny 3- kanałowy, wskaźnik sterylizacji Steam, EO umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego, informacja o kierunku otwierania opakowań na linii zgrzewu fabrycznego , znak CE umieszczony zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w języku polskim, zgrzewalna 
w temperaturze 180-2200C, folia bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, termin ważności minimum 24 miesiące. Spełnienie norm Wg PN-EN 868-2,3,5, PN -EN ISO 11607:2020.

Zadanie 3

Pozycja 1-10

1.Test chemiczny sterylizacji parowej TYP 5 - wskaźnik pozwala na ocenę trzech – czterech kluczowych parametrów: temperatury, czasu pracy, penetracji pary, test typ. 5, łatwość odczytu wyniku testu - bez konieczności interpretacji koloru, zgodny z normą ISO - 11140 - 1, reaguje na wszystkie zmienne krytyczne, zgodny z normą ISO 11140 -1, instrukcja użytkowania w języku polskim przy dostawie.

Zakres temperatury:134°C,121°C.

2.Taśma wzmocniona z testem do sterylizacji parą , taśma wskaźnikowa do zabezpieczania opakowań z papieru krepowanego w procesie sterylizacji zmieniający barwę po procesie z zielonego/żółtego  na czarny kolor, wskaźnik typu 1, o dobrych właściwościach klejących dla procesów o temperaturze 1210C i 1340C, o szerokości minimum 19mm i długości 50 m., grubość 0,15mm, wytrzymałość 87N/25mm zgodny z normą PN  EN ISO 11140-1:2005. Wraz z podajnikiem/dystrybutorem taśmy, 2 szt.

3.Test skuteczności mycia w myjniach - Testy służą do sprawdzania skuteczności procesów mycia
oraz efektywności działania detergentów w myjniach- dezynfektorach każdego typu.Testy są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia zgodnie z ISO 15883. Substancja wskaźnikowa na teście została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie naśladować pozostałości zaschniętej krwi oraz tkanek. Wraz z przyrządem testowym zapewniającym umieszczenie testu kontroli mycia.

4.Szybki test kontroli pozostałości białkowych, nie wymagający dodatkowego oprzyrządowania typu "all in one", wynik od 1 minuty, bez stosowania inkubatora, odczyt wyniku, za pomocą zmiany koloru z zielonej na fioletową ( przy obecności pozostałości białkowych ), opakowanie 25 sztuk, strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie.

5.Test skuteczności dezynfekcji w myjniach wskaźniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej - (Emulatory) są skalibrowane do różnych parametrów urządzeń i odpowiadają wymogom klasy 6 ISO 11140-1:2005. Stosowanie testów emulacyjnych pozwala użytkownikowi na dokładną i łatwą kontrolę przebiegu procesu poprzez potwierdzenie osiągnięcia wszystkich krytycznych parametrów procesu w miejscu jego umieszczenia. Otrzymany bezpośrednio po procesie wynik - wyraźna zmiana koloru wskaźnika z żółtego na niebieski - jest łatwa do interpretacji oraz stanowi wizualny dowód prawidłowego przebiegu procesu skutecznej dezynfekcji. Parametry 900C 5 min. A03000. Wraz z przyrządem testowym zapewniającym umieszczenie testu kontroli dezynfekcji.

6.Test chemiczny sterylizacji plazmowej -  wskaźniki w formie paska z naniesioną nietoksyczną substancją chemiczną, zmieniającą kolor w trakcie procesu sterylizacji plazmowej. Zgodność z normą: ISO 11140-1 (typ 4), EN 867-1, weryfikowane parametry procesu: stężenie, temperatura, czas, wymiar paska testowego: 16 x 100 mm, ilość w opakowaniu: max. 250 sztuk, typ 4, instrukcja użytkowania w języku polskim przy dostawie.

7.Test Bowie - Dick-  służy do sprawdzania sterylizatora i jego gotowości do codziennej pracy. Test taki wykazuje skuteczność usuwania z komory autoklawu skondensowanych gazów, testuje jego szczelność jak i zdolność rozprzestrzeniania się pary

zgodność z normą: ISO 11140-1:2001,  (typ 2). weryfikowane parametry procesu: skuteczność tworzenia próżni, szczelność, zdolność penetracji parą wodną.

8.Test biologiczny ampułkowy do sterylizacji plazmowej H2O2 ( GeobacillusStearothermophilus) odczyt do 24 godzin ilość w opakowaniu max. 100 sztuk wraz z dedykowanym inkubatorem odczytu. Zgodność z normą EN867-3, ISO 11138-7:2019 .

9.Test biologiczny ampułkowy do sterylizacji tlenkiem etylenuEO ( GeobacillusArtopheus)  odczyt do 24 godzin, ilość w opakowaniu max. 100 sztuk wraz z dedykowanym inkubatorem odczytu. Zgodność z normą EN867-3, ISO 11138-7:2019.

10.Test zgrzewu- test kontroli jakości zgrzewu pozwala weryfikować poprawność pracy zgrzewarek używanych do zamykania pakietów sterylizacyjnych. Produkt uniwersalny, do zgrzewarek różnych producentów. Test kontroli zgrzewu to nieodłączny produkt do zgrzewarek   rękawów sterylizacyjnych.  Zgodność z normą: EN ISO 11607-2, wymiar arkusza: 200 x 65 mm, ilość w opakowaniu: 100 szt.

Zadanie 4

Pozycja 1, Naboje gazowe tlenku etylenu  EO4-100,

Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnego naboju gazowego do posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora gazowego firmy 3M.

Zadanie 5

Pozycja 1-2

1.Nabój do sterylizatora plazmowego H202 z 50% nadtlenkiem wodoru do sterylizatora Plasmed Reno S130D.*

2.Nabój do sterylizatora plazmowego H202 z 50% nadtlenkiem wodoru do sterylizatora Plasmed Reno D50.*

*Dopuszczamy tylko oryginalne naboje zgodnie z instrukcją obsługi, kartą charakterystyki i udzieloną gwarancją na sterylizatory wydaną przez producenta.

Zadanie 6

Pozycja 1-4

Rękaw RSU

Opakowanie włókninowo-foliowe do sterylizacji. Wskaźniki STEAM, EO, FORM, H2O2 umieszczone poza obszarem pakowania. Zalecana temp. zgrzewu 155°C. Gramatura 95g/m2. Zgodność z normą ISO EN 11607- 1 -2, ISO EN 868-5.

Zadanie 7

Pozycja 1-2

1.Test chemiczny sterylizacji gazowej - podczas sterylizacji tlenkiem etylenu brane są pod uwagę krytyczne czynniki sterylizacji tj.: temperatura, czas, względna wilgotność, stężenie gazu. Zgodny z normą , napisy w języku polskim, instrukcja użytkowania w języku polskim przy dostawie.

Zmiana koloru części wskaźnikowej po procesie sterylizacji   informację o właściwej penetracji tlenku etylenu. PN ISO 11140-1, test typu 4.

2.Test biologiczny ampułkowy do sterylizacji parą wodnąSTEAM( GeobacillusStearothermophilus)  szybkiego odczytu: wstępny odczyt do 60 minut  wraz z dedykowanym inkubatorem odczytu, ilość w opakowaniu max. 100 sztuk. 
Zgodność z normą EN867-3, ISO 11138-7:2019 .